## Slide 1
Układy równowagi fazowej
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 2
Układy równowagi fazowej
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 3
Układy równowagi fazowej
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 5
NOWOCZESNE MATERIAŁY
WYKRES Fe – Fe3C

## Slide 6
WYKRES Fe – Fe3C
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 7
WYKRES Fe – Fe3C
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 8
cementyt
WYKRES Fe – Fe3C
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 9
WYKRES Fe – Fe3C
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 10
a, b, g, d, e
WYKRES Fe – Fe3C
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 11
a, b, g, d, e
WYKRES Fe – Fe3C
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 12
Pkt | Temp., oC | % C
A | 1538 | 0
B | 1495 | 0,53
C | 1148 | 4,30
D | 1227 | 6,67
E | 1148 | 2,11
F | 1148 | 6,67
G | 912 | 0
H | 1495 | 0,09
J | 1495 | 0,17
K | 727 | 6,67
M | 770 | 0,0168
N | 1394 | 0
O | 770 | 0,45
P | 727 | 0,0218
S | 727 | 0,77
Q | 20 | 0,008
WYKRES Fe – Fe3C
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 13
Karl Heinrich Adolf Ledebur
(1837 - 1906)
WYKRES Fe – Fe3C
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 14
WYKRES Fe – Fe3C
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 15
WYKRES Fe – Fe3C
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 16
Krzywa chłodzenia dla stopu I z układu Fe-Fe3C zawierającego 0,30% C oraz mikrostruktura zarejestrowana przy wzrastającym powiększeniu mikroskopu
WYKRES Fe – Fe3C
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 17
Stale podeutektoidalne – przykłady struktur w temperaturze otoczenia
wzrastająca zawartość węgla
WYKRES Fe – Fe3C
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 18
J. Čapek et al. Microstructural, mechanical, corrosion and cytotoxicity characterization of the hot forged FeMn30(wt.%) alloy, 2016
WYKRES Fe – Fe3C
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 19
Ferryt:
twardość ok. 80 HB
Rm ok. 300 MPa
A10 ok. 40%
udarność KC ok. 180 J/cm2
Austenit (w temperaturze pokojowej)
twardość ok. 200 HB
Rm ok. 700-800 MPa
A10 ok. 40-60%
udarność KC ok. 200-300 J/cm2
Perlit (zależnie od dyspersji –
im mniejsza odległość
międzypłytkowa tym wyższe
własności wytrzymałościowe):
twardość ok. 180-220 HB
Rm ok. 700-800 MPa
A10 ok. 10%
udarność KC ok. 40 J/cm2
Cementyt:
twardość ok. 700-750 HB
kruchy!
WYKRES Fe – Fe3C
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 20
Stale nadeutektoidalne – przykłady struktur w temperaturze otoczenia
WYKRES Fe – Fe3C
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 21
Krzywa chłodzenia dla stopu III z układu Fe-Fe3C zawierającego 1,50% C oraz mikrostruktura zarejestrowana przy wzrastającym powiększeniu mikroskopu
WYKRES Fe – Fe3C
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 22
WYKRES Fe – Fe3C
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 23
WYKRES Fe – Fe3C
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 24
Dla stopów z układu żelazo – węgiel:
Austenit – roztwór stały, międzywęzłowy węgla w odmianie alotropowej żelaza Feg
Ferryt – roztwór stały, międzywęzłowy węgla w odmianie alotropowej żelaza Fea
WYKRES Fe – Fe3C
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 25
Dla stali, stopów zawierających oprócz żelaza i węgla także inne pierwiastki:
Austenit – roztwór stały węgla i innych pierwiastków
w odmianie alotropowej żelaza Feg
Ferryt – roztwór stały węgla i innych pierwiastków
w odmianie alotropowej żelaza Fea
WYKRES Fe – Fe3C
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 26
Al | B | Bi | Co | Cr | Cu | Lantanowce | Mn | Mo | Nb
0,10 | 0,0008 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,40 | 0,05 | 1,65 | 0,08 | 0,06
Ni | Pb | Se | Si | Te | Ti | V | W | Zr | inne oprócz C, P, S, N
0,30 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05
Graniczne zawartości pierwiastków dla stali niestopowych, % masowy
WYKRES Fe – Fe3C
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 27
Skończone 14.XI.2022
WYKRES Fe – Fe3C
NOWOCZESNE MATERIAŁY