## Slide 1
praktyka przemysłowa….
2017

## Slide 2
Umocnienie metali
Umocnienie roztworowe - przeszkody zerowymiarowe
Umocnienie dyslokacyjne – przeszkody jednowymiarowe
Umocnienie granicami ziarn (przez rozdrobnienie ziarna) – przeszkody dwuwymiarowe
Umocnienie cząstkami – przeszkody trójwymiarowe
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 3
Umocnienie metali
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 4
UMOCNIENIE PRZEZ ODKSZTAŁCENIE
• Odkształcenie w temp. pokojowej
• Operacje formowania wymagają odkształcenia plast.:
Kucie
A
o
A
d
siła
matryca
przedmiot
siła
Ciągnienie
siła
naciągu
A
o
A
d
oczko
oczko
Wyciskanie
pojemnik
pojemnik
siła
oczko
A
o
A
Walcowanie
walec
A
o
A
d
walec
Umocnienie metali
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 5
UMOCNIENIE PRZEZ ODKSZTAŁCENIE
Umocnienie metali
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 6
UMOCNIENIE PRZEZ ODKSZTAŁCENIE
• Podczas odkształcania materiałów krystalicznych ze wzrostem odkształcenia rosną naprężenia konieczne do kontynuowania odkształcenia
Dyslokacje zapętlają się między sobą podczas odkształcenia – ich gęstość wzrasta.
Przyrost granicy plastyczności Δσd spowodowany odkształceniem jest proporcjonalny do pierwiastka kwadratowego z gęstości dyslokacji ϱ
• Ruch dyslokacji jest utrudniony.
Stal ferrytyczna
Stop niklu
Umocnienie metali
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 7
• Granice ziarn są przeszkodami dla poślizgu.
Dyslokacje, przemieszczające się ruchem poślizgowym podczas odkształcenia, spiętrzają się na granicach ziarn powodując koncentracje naprężeń.
• "Siła" przeszkody wzrasta wraz ze wzrostem kąta dezorientacji.
• Mniejsze ziarno – więcej przeszkód dla poślizgu.
Równanie Halla-Petcha:
UMOCNIENIE PRZEZ ROZDROBNIENIE ZIARNA
Umocnienie metali
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 8
Należy rozróżnić umocnienie wydzieleniowe i dyspersyjne.
Z umocnieniem wydzieleniowym (utwardzeniem wydzieleniowym, umocnieniem przez starzenie) mamy do czynienia wówczas, jeżeli cząstki umacniające tworzą się dzięki wydzielaniu z roztworu przesyconego.
W stopach umocnionych dyspersyjnie w miękkiej osnowie metalicznej znajdują się twarde nierozpuszczalne cząstki, np. tlenków Al2O3 w Al lub Cu, ThO2 w Ni.
Materiały takie uzyskuje się przez utlenianie wewnętrzne lub metalurgią proszków w trakcie tzw. mechanicznego wytwarzania stopów. Ze względu na dużą stabilność stopy utwardzane dyspersyjnie zachowują dużą wytrzymałość w wysokiej temperaturze.
UMOCNIENIE CZĄSTKAMI
Umocnienie metali
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 9
ODKSZTAŁCENIE I REKRYSTALIZACJA
Odkształcenie plastyczne na zimno powoduje zatrzymanie energii zmagazynowanej podczas odkształcenia plastycznego nie zamienionej na ciepło, stanowiącej ok. 1÷10% energii odkształcenia.
Energia ta powoduje wzrost energii metalu odkształconego plastycznie na zimno, w wyniku utworzenia defektów sieciowych.
Energia zmagazynowana, charakterystyczna dla stanu metastabilnego, wyzwala się podczas wygrzewania metalu uprzednio odkształconego plastycznie na zimno, powodując przejście metalu ze stanu metastabilnego do stanu równowagi.
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 10
MATERIAŁY METALICZNE
ODKSZTAŁCENIE I REKRYSTALIZACJA
NAGRZEWANIE MATERIAŁU ODKSZTAŁCONEGO
NAGRZEWANIE MATERIAŁU ODKSZTAŁCONEGO
WPROWADZENIE DO MATERIAŁÓW
METALICZNYCH

## Slide 11
ODKSZTAŁCENIE I REKRYSTALIZACJA
NAGRZEWANIE MATERIAŁU ODKSZTAŁCONEGO
Temperatura rekrystalizacji jest pojęciem umownym i nie może być jednoznacznie określona gdyż zależy od wielu czynników, takich jak: temperatura topnienia (Tt) i czystość metalu lub skład stopu oraz wartość energii zmagazynowanej w trakcie procesu odkształcenia, czas wyżarzania, itp.
Relacja pomiędzy temperaturami topnienia (Tt) i rekrystalizacji (Tr) dla metali o czystości technicznej jest wyrażona wzorem:
Tr = 0,4 Tt [K]
W rzeczywistości iloraz (Tr /Tt) waha się w granicach 0,3  0,6 a dla stopów i materiałów złożonych do ok. 0,8 natomiast w przypadku bardzo czystych metali przyjmuje wartości w granicach 0,10,2.
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 12
ODKSZTAŁCENIE I REKRYSTALIZACJA
NAGRZEWANIE MATERIAŁU ODKSZTAŁCONEGO
Zdrowienie jest etapem przemian zachodzących podczas nagrzewania lub wygrzewania materiału odkształconego plastycznie w zakresie temperatur poniżej temperatury rekrystalizacji.
W pierwszej kolejności w strukturze następuje istotne zmniejszenie koncentracji defektów punktowych (wakancji i atomów w pozycjach międzywęzłowych) poprzez ich dyfuzję i anihilację.
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 13
ODKSZTAŁCENIE I REKRYSTALIZACJA
NAGRZEWANIE MATERIAŁU ODKSZTAŁCONEGO
Przy nieco wyższych temperaturach możliwa jest częściowa anihilacja dyslokacji przeciwnych znaków oraz przegrupowania dyslokacji prowadzące do lokalnych zmian w ich przestrzennym rozmieszczeniu. Procesy te zachodzą przy udziale wspinania dyslokacji (ruch kontrolowany dyfuzyjnie) i sił oddziaływania pomiędzy dyslokacjami.
Podczas zdrowienia dyslokacje tworzą konfiguracje przestrzenne o znacznie mniejszej energii w porównaniu z energią dyslokacji rozmieszczonych chaotycznie. Początkowo powstaje komórkowa struktura dyslokacyjna o malejącej z upływem czasu wygrzewania gęstości dyslokacji w splotach wewnątrz komórek, która następnie przekształca się w strukturę podziarn z dyslokacyjnymi granicami małego kąta
Proces kształtowania się podziarn określany jest mianem poligonizacji (tzw. zdrowienie wysokotemperaturowe).
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 14
ODKSZTAŁCENIE I REKRYSTALIZACJA
NAGRZEWANIE MATERIAŁU ODKSZTAŁCONEGO
Spadek koncentracji defektów punktowych, zmniejszenie gęstości
i pewne uporządkowanie dyslokacji, powodują odnowienie takich własności fizycznych jak przewodność elektryczna, przenikalność
i podatność magnetyczna.
Jednoczesne zmniejszenie naprężeń wewnętrznych powoduje uwolnienie części energii zmagazynowanej podczas odkształcenia plastycznego.
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 15
ODKSZTAŁCENIE I REKRYSTALIZACJA
NAGRZEWANIE MATERIAŁU ODKSZTAŁCONEGO
Rekrystalizacja (pierwotna) jest procesem zasadniczo różniącym się od zdrowienia, gdyż na tym etapie tworzą się nowe nieodkształcone ziarna drogą powstawania zarodków i ich wzrostu.
Zarodkowanie polega na tworzeniu się małych obszarów o niemal doskonałej strukturze krystalicznej, zdolnych do ciągłego wzrostu kosztem odkształconej osnowy.
Mechanizmy tworzenia zarodków zależą od wielu czynników takich jak struktura materiału po odkształceniu, wielkość energii zmagazynowanej oraz temperatura wyżarzania rekrystalizującego.
Do podstawowych mechanizmów należy zaliczyć zarodkowanie poprzez migrację granic ziarn pierwotnych oraz zarodkowanie na drodze wzrostu podziarn poprzez ich koalescencję lub migrację granic podziarn
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 16
ODKSZTAŁCENIE I REKRYSTALIZACJA
NAGRZEWANIE MATERIAŁU ODKSZTAŁCONEGO
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 17
ODKSZTAŁCENIE I REKRYSTALIZACJA
NAGRZEWANIE MATERIAŁU ODKSZTAŁCONEGO
Rozrost ziarn jest procesem, który zachodzi podczas wyżarzania materiału po zakończeniu rekrystalizacji pierwotnej, tj. od momentu wyczerpania zdefektowanej osnowy i zetknięcia się zrekrystalizowanych ziarn.
Utworzona po rekrystalizacji pierwotnej drobnoziarnista struktura jest wolna od naprężeń i ma wyraźnie mniejszą energię niż w stanie odkształconym plastycznie.
Znaczna ilość energii zawarta jest jednak nadal w granicach ziarn co powoduje, że przedłużenie wygrzewania po zakończeniu rekrystalizacji pierwotnej prowadzi do dalszego zmniejszania energii układu.
Ogólnie, siłą pędną rozrostu ziarn jest dążenie do obniżenia energii powierzchniowej granic ziarn poprzez wzrost przeciętnej wielkości nowo utworzonych ziarn z czasem.
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 18
ODKSZTAŁCENIE I REKRYSTALIZACJA
Odkształcenie plastyczne na zimno – poniżej temperatury rekrystalizacji.
Odkształcenie plastyczne na gorąco – powyżej temperatury rekrystalizacji.
(zachodzi wówczas tzw. rekrystalizacja dynamiczna)
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 19
ODKSZTAŁCENIE I REKRYSTALIZACJA
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 20
ODKSZTAŁCENIE I REKRYSTALIZACJA
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 21
ODKSZTAŁCENIE I REKRYSTALIZACJA
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 22
Produkcja - problem….

## Slide 23
Produkcja - problem….
209 HK (ok. 194 HV) – punkt A
382 HK (ok. 372 HV) – punkt B

## Slide 24
Produkcja - problem….

## Slide 25
Produkcja - problem….

## Slide 26
Produkcja - problem….

## Slide 27
Układy równowagi fazowej
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 28
Układy równowagi fazowej
źródło: https://www.quora.com/What-is-the-melting-point-of-metal
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 29
Układy równowagi fazowej
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 30
Gdy zmieszamy dwa pierwiastki, nagrzejemy do stanu ciekłego, ochłodzimy (uzyskując stop) jakie fazy uzyskamy, jaki stan równowagi osiągniemy?
Powtarzając to dla różnych zawartości tych pierwiastków uzyskamy szereg stopów o różnych składach chemicznych.
Układy równowagi fazowej
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 31
WYKRESY RÓWNOWAGI FAZOWEJ
PRZEDSTAWIAJĄ ZAKRESY WYSTĘPOWANIA POSZCZEGÓLNYCH FAZ, W ZALEŻNOŚCI OD SKŁADU CHEMICZNEGO STOPÓW I TEMPERATURY
Ilustrują skład fazowy stopów oraz przemiany fazowe jakie w nich zachodzą w funkcji składu chemicznego stopów
i temperatury.
Układy równowagi fazowej
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 32
  Fizycznie i chemicznie rozróżnialne części układu oddzielone od reszty układu wyraźną granicą, na której przynajmniej niektóre własności ulegają skokowej zmianie.
Układy równowagi fazowej
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 33
stop Al – 20%Cu
faza a
faza b
Układy równowagi fazowej
źródło: https://www.southampton.ac.uk/~pasr1/al-cu.htm
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 34
Skończony wykład 4 - 24.X.2022
NOWOCZESNE MATERIAŁY